金桥产品介绍与适用场景待补充清单

共 17 个型号未在已提取手册文本中稳定匹配到“用途/特性”完整内容。请补充产品介绍、适用场景和必要备注，后续可按本表回填网站数据库。

| 序号 | 型号 | 产品分类 | 执行标准 | 当前状态 | 产品介绍待填 | 适用场景待填 / 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | JQ.TH500-NQ-II | 实芯气保及氩弧焊丝 | GB -- / GB/T 8110 G49A4UM21SNCC2 / GB/T 0.60～ 0.20～ 0.30～ 0.20～ / AWS -- | 缺产品介绍；缺适用场景 | 耐候钢用气保护实心焊丝，焊接工艺性优良，焊缝成型美观。熔敷金属具有良好的抗大气腐蚀性能、 抗裂性能及良好的塑性和韧性。 | 适用于 500MPa 抗拉强度级别耐候钢的焊接，如 Q400NQR1 等。常见应用领域为机车车辆、近海工程、集装箱、桥梁等。 |
| 2 | JQ.TH550-NQ-II | 实芯气保及氩弧焊丝 | GB -- / GB/T 8110 G55A4UM21SNCC1 / ISO 14341-B-G 55A 4 M21 SZ / AWS -- | 缺产品介绍；缺适用场景 | 耐候钢用气保护实心焊丝，焊接工艺性优良，焊缝成型美观。熔敷金属具有良好的抗大气腐蚀性能、 抗裂性能及良好的塑性和韧性。 | 适用于 550MPa 抗拉强度级别耐候钢的焊接，如 Q400NQR1 等。常见应用领域为机车车辆、近海工程、 集装箱、桥梁等。 |
| 3 | JQ.TH650EW-II | 实芯气保及氩弧焊丝 | GB/T 39281 G62A4M21ZN6C1M4 | 缺产品介绍；缺适用场景 | 耐候钢用气保护实心焊丝，焊接工艺性优良，焊缝成型美观。熔敷金属具有良好的抗大气腐蚀性能、 抗裂性能及良好的塑性和韧性。 | 适用于 650MPa 抗拉强度级别耐候钢的焊接，常见应用领域为机车车辆、近海工程、集装箱、桥梁等。 |
| 4 | JQ.SAl1070 | 铝焊丝 | GB SAl 1070 / GB/T 10858 SAl 1070 / AWS A5.10 ER1070/R 1070 / ISO 18273-S Al 1070 / AWS ER1070 R1070 | 缺产品介绍；缺适用场景 | 纯铝焊丝，Al 含量≥99.70%；焊接工艺性能优良，电弧稳定、飞溅小，焊缝成型美观光亮。焊丝特 点： 1. 焊缝金属具有优越的导电性、导热性和极好的可加工性； 2. 具有良好的抗化学腐蚀能力和抗裂性； 3. 经阳极化处理后，具有优良的颜色配比性。 | 适用于纯铝或含少量合金元素铝合金的焊接；常见应用于铁路机车、电力、化学、食品等领域。 |
| 5 | JQ.SAl1100 | 铝焊丝 | GB SAl 1100 / GB/T 10858 SAl 1100 / AWS A5.10 ER1100/R 1100 / ISO 18273-S Al 1100 / AWS ER1100 R1100 | 缺产品介绍；缺适用场景 | 纯铝焊丝，Al 含量≥99.00%；焊接工艺性能优良，电弧稳定、飞溅小，焊缝成型美观光亮。焊丝特 点： 1. 焊缝金属具有优越的导电性、导热性和极好的可加工性； 2. 具有良好的抗化学腐蚀能力和抗裂性； 3. 经阳极化处理后，具有优良的颜色配比性。 | 适用于纯铝或含少量合金元素铝合金的焊接；常见应用于铁路机车、电力、化学、食品等领域。 |
| 6 | JQ.SAl2319 | 铝焊丝 | GB SAl 2319 / GB/T 10858 SAl 2319 / AWS A5.10 ER2319/R 2319 / ISO 18273-S Al 2319 / AWS ER2319 R2319 | 缺产品介绍；缺适用场景 | 铝铜合金焊丝，Cu 含量 5.80%～6.80%；焊接工艺性能优良，电弧稳定、飞溅小，焊缝成型美观光 亮。焊丝特点： 1.适合焊接 2XXX 系列铝铜合金； 2.焊缝金属具有比 4XXX 系列铝硅合金更高的强度和延展性，同时具有良好的抗应力腐蚀性能。 | 适用于高强度铝合金的焊接；常见应用于航空航天工业、军工等领域。 |
| 7 | JQ.SAl4043 | 铝焊丝 | GB SAl 4043 / GB/T 10858 SAl 4043 / AWS A5.10 ER4043/R 4043 / ISO 18273-S Al 4043 / AWS ER4043 R4043 | 缺产品介绍；缺适用场景 | 铝硅合金焊丝，Si 含量 4.50%～6.00%；焊接工艺性能优良，电弧稳定、飞溅小，焊缝成型美观光 亮。焊丝特点： 1.适合焊接可热处理的铝合金，特别对于 6XXX 系列铝硅镁合金，具有较低的热裂纹敏感性； 2.具有比 5XXX 系列铝镁合金更低的熔点和更好的流动性； 3.Si 易与 Mg 形成 Mg2Si 脆性相，降低焊缝的塑性及耐蚀性，一般不采用 4043 焊接 5XXX 系列铝镁合金； 4.不推荐用于阳极化处理的情况。 | 适用于除铝镁合金以外的铝合金工件的焊接；常见应用于船舶、机车、化工、食品、运动器材、汽 车制造、家具、容器、集装箱制造等领域。 |
| 8 | JQ.SAl4047 | 铝焊丝 | GB SAl 4047 / GB/T 10858 SAl 4047 / AWS A5.10 ER4047/R 4047 / ISO 18273-S Al 4047 / AWS ER4047 R4047 | 缺产品介绍；缺适用场景 | 焊丝特点： 1.相对于 4043，具有更低的熔点和更窄的凝固区间，熔池流动性更好，减少热裂倾向，增加角焊缝剪切强 度； 2.适用于持续性高温环境（如 65℃以上）中的应用。 | 适用于各种铸造及挤压成型铝合金的焊接；常见应用于冷凝器、空调管、汽车水箱、油箱等领域。 特性：铝硅合金焊丝，Si 含量 11.00%～13.00%；焊接工艺性能优良，电弧稳定、飞溅小，焊缝成型美观 光亮。 |
| 9 | JQ.SAl5087 | 铝焊丝 | GB SAl 5087 / GB/T 10858 SAl 5087 / AWS A5.10 ER5087/R 5087 / ISO 18273-S Al 5087 / AWS ER5087 R5087 | 缺产品介绍；缺适用场景 | 焊丝特点： 1.适合对强度、抗裂性、抗弯曲性和耐腐蚀性要求较高的铝合金结构的焊接； 2.焊丝中锆元素的添加起到细化焊缝金属组织的作用。 | 用途：适用于对强度、抗裂性、抗弯曲性和耐腐蚀性要求较高的铝合金的焊接；常见应用于海洋工程、铁 路、造船、轻量化运输装备等领域。 特性：铝镁合金焊丝，Mg 含量 4.50%～5.20%；焊接工艺性能优良，电弧稳定、飞溅小，焊缝成型美观光 亮。 |
| 10 | JQ.SAl5183 | 铝焊丝 | GB SAl 5183 / GB/T 10858 SAl 5183 / AWS A5.10 ER5183/R 5183 / ISO 18273-S Al 5183 / AWS ER5183 R5183 | 缺产品介绍；缺适用场景 | 焊丝特点： 1.常用于 5083 和 5654 等 5XXX 系列铝镁合金和 6XXX 系列铝硅镁合金的焊接，抗海水腐蚀性能优良； 2.接头对应力腐蚀裂纹较敏感，一般不推荐用于有耐高温要求的焊接。 | 用途：适用于对强度、冲击断裂韧性及抗腐蚀性要求高的铝合金的焊接；常见应用于海洋、冷藏装备、低 温储罐、铁路工业、化学、食品、船舶、航空航天等领域。 特性：铝镁合金焊丝，Mg 含量 4.30%～5.20%；焊接工艺性能优良，电弧稳定、飞溅小，焊缝成型美观光 亮。 |
| 11 | JQ.SAl5356 | 铝焊丝 | GB SAl 5356 / GB/T 10858 SAl 5356 / AWS A5.10 ER5356/R 5356 / ISO 18273-S Al 5356 / AWS ER5356 R5356 | 缺产品介绍；缺适用场景 | 焊丝特点： 1.适合焊接或表面堆焊含镁 5%的铸锻铝合金，强度高、可锻性好和抗腐蚀性优良； 2.经阳极化处理后，具有优良的颜色配比性。 | 用途：适用于铝镁合金、铝镁锌合金、铝镁锰合金及铝硅镁合金的焊接；常见应用于汽车零部件、造船业、 机车车辆、化工压力容器、通用制造业等领域。 特性：铝镁合金焊丝，Mg 含量 4.50%～5.50%；焊接工艺性能优良，电弧稳定、飞溅小，焊缝成型美观光 亮。 |
| 12 | JQ.SAl5554 | 铝焊丝 | GB SAl 5554 / GB/T 10858 SAl 5554 / AWS A5.10 ER5554/R 5554 / ISO 18273-S Al 5554 / AWS ER5554 R5554 | 缺产品介绍；缺适用场景 | 特性：铝镁合金焊丝，Mg 含量 2.40%～3.00%；焊接工艺性能优良，电弧稳定、飞溅小，焊缝成型美观光 亮。焊丝特点： 1.良好匹配 5454 铝合金化学特性，获得优良的抗腐蚀性能； 2.焊缝金属在高温条件下不易发生应力腐蚀开裂； 3.具有良好的加工性能，抗腐蚀性和阳极氧化颜色配比性。 | 用途：适用于耐腐蚀低镁 5XXX 系列铝镁合金的焊接；常见应用于化学品储罐、汽车轮毂、公路拖车、铁 路集装箱等领域。 |
| 13 | JQ.SAl5556 | 铝焊丝 | GB SAl 5556 / GB/T 10858 SAl 5556 / AWS A5.10 ER5556/R 5556 / ISO 18273-S Al 5556 / AWS ER5556 R5556 | 缺产品介绍；缺适用场景 | 特性： 铝镁合金焊丝，Mg 含量 4.70%～5.50%；焊接工艺性能优良，电弧稳定、飞溅小，焊缝成型美观光 亮。焊丝特点： 1.焊缝金属具有较高的强度，良好的抗腐蚀性能和抗热裂性能； 2.经阳极化处理后，具有优良的颜色配比性。 | 用途：适用于强度较高的 5XXX 系列铝镁合金的焊接；常见应用于船舶结构框架、铁路工业、汽车零件、 集装箱、拖车、军工装备等领域。 |
| 14 | JQ.SAl5A06 | 铝焊丝 | GB -- / AWS -- | 缺产品介绍；缺适用场景 | 焊丝特点： 1.焊缝金属具有高的强度，良好的抗腐蚀性能； 2.经阳极化处理后，具有优良的颜色配比性。 | 用途：适用于高镁 5XXX 系列铝镁合金的焊接；常见应用于船舶、汽车、飞机焊接件、地铁轻轨、制冷装 置、电视塔、钻探设备、导弹零件、装甲等领域。 特性：铝镁合金焊丝，Mg 含量 5.80%～6.80%；焊接工艺性能优良，电弧稳定、飞溅小，焊缝成型美观光 亮。 |
| 15 | H08MnMoTiB(H08C) | 碳钢埋弧焊丝焊剂 | GB -- / GB/T 36034 SUG / AWS -- | 缺产品介绍；缺适用场景 | 主要应用领域为管线行业。 特性：高强钢埋弧焊丝，焊接工艺性优良，易脱渣，焊缝成型美观。可用于 X70、X80 管道焊接，适合大 电流高速焊接。 | 用途：与烧结型焊剂 JQ·SJ102G 配合，适用于 620MPa 抗拉强度级别母材的焊接，如 X70、X80 等。 |
| 16 | JQ·H08MnNiTiB（H08D） | 碳钢埋弧焊丝焊剂 | GB SUG35 / GB/T 5293 SUG35 / AWS -- | 缺产品介绍；缺适用场景 | 特性：非合金细晶粒钢埋弧焊丝，焊接工艺性优良，焊缝成型美观。焊材 S、P 含量较低，可用于 X65 管 道焊接，适合大电流焊接。 | 用途：与烧结型焊剂 JQ·SJ101G 配合，适用于 540MPa 抗拉强度级别母材的焊接，如 X65 等。主要应用领 域为管线行业。 |
| 17 | JQ·H08MnSiCuCrNi-Ⅱ | 碳钢埋弧焊丝焊剂 | GB G43A4UM21SN CC3 / GB/T 8110 G43A4UM21SNCC3 / AWS -- | 缺产品介绍；缺适用场景 | 特性：耐候钢用气保护实心焊丝，焊接工艺性优良，焊缝成型美观。熔敷金属具有良好的抗大气腐蚀性能、 抗裂性能及良好的塑性和韧性。 | 用途：适用于 440MPa 抗拉强度级别耐候钢的焊接，如 16CuCr、09CuPCrNi、15MnCuCr 等。常见应用领域 为机车车辆、近海工程、集装箱、桥梁等。 |
| 18 | JQ.MG70S-3 | 实芯气保及氩弧焊丝 | GB/T 8110 G49A4C1S3/G49A4M21S3 AWS A5.18 ER70S-3 ISO 14341-A-G 38 4 M21 2Si JIS YGW16 |  | 特性：低合金钢用气体保护实心焊丝，焊接工艺性优良，电弧稳定、飞溅少、铁水流动性好，焊缝成型美 观，特别适合于薄板的小电流高速焊接。熔敷金属具有优良的综合机械性能。在汽车行业，底盘制造，低硅场景大范围应用 | 适用于 500MPa 抗拉强度级别碳钢的焊接，常见应用领域为桥梁、建筑机械、汽车制造等。 |
| 19 | JQ.MG50-G-1 | 实芯气保及氩弧焊丝 | GB/T 8110 G49A4UC1S6/G49A4UM21S6 AWS A5.18 ER70S-6 ISO 14341-A-G 42 4 M21/C1 3Si1 |  | 碳钢用气体保护实心焊丝。焊接工艺性优良，电弧稳定，飞溅小、易脱渣、送丝性良好，焊缝成型 美观，熔敷金属力学性能良好。其它突出优势为抗母材表面氧化皮、油污能力强，气孔敏感性小。 | 适用于各种 500MPa 抗拉强度级别碳钢、低合金钢的焊接，常见应用领域为桥梁、建筑、汽车制造、机械结构等。 |

填写建议： 产品介绍优先写材料体系、药皮/焊丝类型、工艺性能；适用场景优先写强度级别、母材牌号、行业或典型项目。